INDICE

Resumen…………………………Pag      3

Introducción……………………..Pag       4

Desarrollo……………………….Pag       6

Valoración Económica…………Pag     10

Conclusiones……………………Pag     12

Recomendaciones……………..Pag      13

RESUMEN.

El presente trabajo  consiste en la modificación de la tecnología  de fundición existente en la Empresa  Planta Mecánica para la elaboración  de coronas, (que son piezas fundidas de acero utilizadas en los molinos azucareros), para adecuarlas y poder aplicar  un logro científico técnico de la Universidad Central de Las Villas  a las condiciones concretas de la producción.

Con ello se pudo  mejorar la calidad de este producto, y  obtener las exigencias técnicas deseadas de mayor durabilidad de la pieza fundida, garantizar un perfil de los dientes con mayor  superficie de contacto y mayor ancho de la base del diente, lo que mejora la resistencia al desgate y la resistencia mecánica en las trasmisiones.

Las modificaciones a esta tecnología de fundición  consistieron en la adaptación del conjunto de modelos, plantillas y dispositivos existentes en la producción a los nuevos requerimientos técnicos, sin necesidad de destruir lo ya existente en la confección de los moldes y machos de arena.

Hizo viable  a nuestras condiciones económicas, la aplicación de dicho logro científico y posibilitó la exportación,  ya que cumple con todos los requerimientos  técnicos que se exigen a nivel internacional.

INTRODUCCION.

Las coronas son piezas utilizadas en la Industria Azucarera para trasmitir el movimiento a las  masas  de los molinos cañeros. Regularmente estas piezas se producen de acero y sus dientes se obtienen de fundición por lo que deben quedar con buena calidad y exigencia técnica que permitan una buena explotación de las mismas.

En la Empresa de Planta Mecánica  la  producción de estas piezas datan de alrededor de 40 años, produciéndose con gran frecuencia, hasta alcanzar aproximadamente la cifra de 200 anuales.

Existe una gran variedad de coronas en cuanto a sus formas, a sus  perfiles y a la altura de sus dientes,  por lo que se hace necesario hacer un conjunto de plantillas tipificadas para cada perfil.

La tecnología de fundición de esta pieza ha sufrido varios cambios tecnológicos en la fundición desde su inicio, que han ido mejorando gradualmente la calidad de las piezas.

Los principales defectos que se han presentado han sido la falta de  perpendicularidad, el no paralelismo y problemas con la  conicidad que son causas de descarte de la pieza, y motivo de ello se limitaba la exportación de las mismas.

El centro de investigación de la Fundición se dio a la tarea de acometer un cambio tecnológico para eliminar lo antes expuesto. La tecnología realizada por un especialista de dicho centro tuvo buenos resultados, se hicieron alrededor de 8 coronas  que garantizaban la eliminación de estos defectos, pero esta no se aplicó en la producción  por presentar los siguientes inconvenientes desde el punto de vista de productividad del trabajo:

- Demora en la elaboración de los dispositivos necesarios para la sujeción de las  plantillas. Estos se fabricaban en talleres de maquinado y la producción de los mismos frenaba el tiempo de entrega de las piezas fundidas.

- Necesitaban de madera de alta calidad para la elaboración de las plantillas pues estas no debían deformarse. En esos momentos no había madera adecuada para ello.

- El consumo de mezcla de moldeo para la conformación del molde se triplicaba. Y al elaborarse los moldes con mezclas de alta refractariedad como la Cromita que es de exportación se encarecía mucho la producción.

- Baja productividad del trabajo ( se requería el doble del tiempo para elaborar un molde)

Debido a que en esos momentos hubo una gran solicitud de coronas para la exportación y consumo nacional y no contábamos con las plantillas y dispositivos necesarios y la mayoría de los juegos de  plantillas de las coronas estaban descartados, surgió la idea de ir adaptando todo lo que existía e ir modificando para lograr los objetivos.

DESARROLLO

En el año 2003  existió una reanimación de la producción  de coronas, ya que en años anteriores producto de la disminución de centrales en el país había decrecido su producción en nuestra Empresa. Recibimos varios pedidos de piezas de clientes nacionales y extranjeros de diferentes perfiles, principalmente  Perfiles A, B, C, L y K, así como perfiles especiales S2 y AG1.

Los trabajos que estaba realizando el centro de investigación de introducción de la nueva tecnología se efectuaban con gran lentitud y la fábrica  no podía dar respuesta a los pedidos de dichas producciones, además había gran escasez de materia prima para la elaboración de las  plantillas  por lo que nos  dimos a la tarea de dar una solución  rápida y efectiva.

Se recopilaron  todas las cajas de machos, plantillas, bases de los diferentes perfiles que existían tipificados, e inclusive utilizamos  algunas de estas que estaban descartadas, se fueron haciendo las modificaciones y arreglos para eliminar todos los posibles defectos y aspectos negativos de la antigua tecnología

La esencia del trabajo realizado consistió en aumentar la base de los machos que forman el perfil de los dientes de 30 mm a 120 mm.

Figura 1.Macho del perfil del diente con la base aumentada.

Esto permitió aumentar el área de apoyo, dando mayor estabilidad a los mismos, y a su vez garantizando la perpendicularidad y el paralelismo de los dientes.

Los laterales de las cajas de machos para la obtención de los perfiles eran fijos. Estos se confeccionaron sueltos y se extraen junto con el macho de mezcla de moldeo. Esto nos permite lograr cualquier forma geométrica de la cara de los dientes según el diseño solicitado.

Figura 2. Secuencia de ensamble de la caja de macho con el perfil de los dientes.

Se perfeccionaron las bases de playwood con los que se elabora el molde inferior que a su vez  es la guía para colocar los machos que dan el contorno exterior de  los dientes.

Figura 3. Base del diente para obtener el molde inferior.

Estas bases  se repararon y se aumentaron también a 120 mm el apoyo de los dientes con madera. Para  corregir su alabeo o deformación los moldes se apisonaron utilizando como placa porta modelo una mesa plana de hierro o mármol, que  sí garantizan  la planicidad del mismo.

A la caja de macho, del macho centro se le ajustó la altura al mismo nivel de los dientes lo que permitió  eliminar un suplemento de la caja de macho existente que en ocasiones tenía de 500-600 mm, lo que proporcionó un gran ahorro de tiempo en la elaboración del macho y ahorro de mezcla de moldeo.

Otra de las acciones realizadas fue con los centradores, los cuales  estaban deteriorados y algunos descartados, además eran muy complejos pues estos se hacían desarmables con playwood encolado y para su elaboración  se necesitaban alrededor de 5 días.

Este se simplificó, utilizando en la parte superior del molde un  disco de playwood, que  lleva en su exterior la huella del fondo de los diente lo que sirve de guía a la hora de colocar los machos que forman los dientes.

Esta tecnología se viene aplicando hace alrededor de 5 años y con la misma se han elaborado  todas las producciones de coronas en nuestra Empresa. Se ha dado una respuesta rápida en todos los casos a las modificaciones en el taller de plantillería, ya que en la mayoría  de los casos se utilizan las plantillas y  bases ya existentes.

Esto disminuye considerablemente el gasto de madera y el tiempo de elaboración del conjunto de modelos.

Con este trabajo se garantizó obtener las piezas con las  mejor calidad, y asegurar las exigencias técnicas, así como disminuir los descartes por no conformidad.

Valoración Económica.

Para la valoración económica se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

- Ahorro por concepto de cambio de tecnología.

- Materiales de insumo.

- Disminución de los tiempos de elaboración.

- Reaprovechamiento de plantilla,     cajas de Machos y otros agregados.

- Disminución del número de descartes de piezas  por no conformidades.

- Apertura de renglones de exportación y cartera de negocios con instituciones extrajeras.

- Aumento de la productividad del trabajo.

- Humanización de las actividades del trabajo.

En el macho centro se obtuvo un ahorro de 90  Kg. de Cromita por Coronas además de humanizar el trabajo

Por la tecnología anterior para hacer la caja de macho del diente se necesitaban 50pies de madera. Para el arreglo se necesitaron  de 20-25pies.

El tiempo del plantillero de 10 días, con esto se reduce a 5 días.

La base del diente nueva – 8 días para su elaboración, aprovechando la vieja son 3 días

La construcción de un centrador por la tecnología vieja son 7 días, por este sistema son 3 días.

Para la realización del macho centro se necesitaban 16días y con esta tecnología se necesitan 8 días

Para el arreglo se necesitaron  de 20-25 pies de madera.

.

|  | Madera | Plywood | Tiempo | Cromita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología anterior | 50 pies | 4 planchas | 41dias | 170 Kg. |
| Tecnología actual | 25 pies | 2 planchas | 19 días | 80 Kg. |
| Ahorro | 25 pies | 2 planchas | 22 días | 90 Kg. |

Por todos estos conceptos se ahorraron:

| Concepto | CUC | MN | Para 10 Perfiles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CUC | MN |
| Ahorro de Madera para 10 perfiles | $650.00 | $695.00 | $6500.00 | $6950.00 |
| Ahorro de plywood para 10 perfiles | $77.96 | $13.00 | $779,6 | $130.00 |
| Ahorro de Cromita para las 300 Coronas realizadas | $3.00 | $5.53 | $900.00 | $1659.00 |
| Ahorro por descartes | $222180.00 | $345800.00 | $222180.00 | $345800.00 |
| Salario del Plantillero para los 10 perfiles | ------ | $261.25 | -------- | $2612,50 |
| Total Ahorrado |  |  | $230359,6 | $357151,5 |

Estas producciones se vienen realizando hace 6 años para completar un monto de 300 coronas  y se han ido arreglando todos los perfiles a medida que se han pedido perfiles nuevos, es decir se aprovecharon las cajas viejas y bases siempre que estas por sus condiciones lo permitieron.

Con este trabajo se ha logrado ahorrar por concepto de descartes por el no paralelismo de estas Coronas. Además las que salían no tenían los requerimientos técnicos exigidos internacionalmente. Los precios de las Coronas oscilan entre $6004.00y 4408.00M.N y $ 3717.00 -2660.00 CUC dándonos un promedio de 4940,00MN y 3174.00 CUC

La cantidad de Coronas descartadas en los años 80  por este defecto fueron más de 12 Coronas anuales, para un cómputo mínimo de 70 Coronas. Por lo que por este concepto se ahorran  $345800.00 MN y  $2221.

Al implantar a escala de producción un producto fundido con los requerimientos técnicos exigidos a nivel internacional hemos podido colocar la producción de coronas para molinos azucareros  como uno de los principales rublos exportables para nuestra empresa, recibiéndose pedidos de contratos de diferentes países del área de forma creciente.

Conclusiones

- Con esta modificación se puede obtener el perfil de los dientes de acuerdo a las exigencias de diseño mejorado de estos tipos de trasmisiones, garantizándose la eficiencia en el funcionamiento y la durabilidad  de la corona durante su tiempo de servicio, y lográndose de forma práctica poner a escala de producción estos resultados de la investigación científica.

.

- Esta tecnología permite una disminución de las piezas no conformes por errores o defectos del molde, que conllevan a un ahorro de recursos, energía eléctrica y tiempo de trabajo a nuestra empresa.

- Se garantiza un saldo económico significativo con la introducción de un rublo exportable acorde con las exigencias actuales.

Recomendaciones

Para la producción de estas piezas  deben cumplirse  de forma sistemática los siguientes requerimientos técnicos para no perder los resultados logrados:

- En Plantillería para la ejecución de las diferentes modificaciones debe garantizarse la verificación y control dimensional de todos los modelos.

- En el área de Machos debe velarse por un correcto apisonado y exigir que la utilización de cromita sea la indispensable para poder ahorrar este renglón exportable, sin afectar la calidad de los dientes.

- En el taller de Moldeo debe usarse el Mármol para moldear el semimolde inferior evitando que este se alabee, y así garantizar la perpendicularidad de los dientes. Como método comprobatorio hacer uso de la escuadra larga al ensamblar  cada diente.

- Al terminar la colocación de los dientes, antes de moldear el semimolde intermedio amarrar por la parte exterior el juego de dientes con un alambrón para garantizar  que el pizón no deforme la perpendicularidad lograda.

- Lograr que los controles de Calidad  verifiquen todos los puestos claves antes expuestos y que realicen un control exhaustivo a toda la producción que llegue a Acabado y que no salga un producto de este sin su certificado.

Datos de los Autores:

| Autores | Silvio Sarduy | José A Hdez |
| --- | --- | --- |
| Edad | 58 | 47 |
| Calificación | Técnico medio | Ingeniero |
| Cargo | Esp. Sup. De fundición. | Esp. Sup. De fundición. |
| Dirección Particular | Edif..# 1, apto # 21 Rpto José MartÍ | Prolong. de Colon #186 % 2da y Ave 26 de julio. |
| Integración revolucionaria. | CTC, CDR. ANIR | CTC,CDR, BPD, ANIR, PCC. |
| Carné de identidad. # | 50011113620 | 60092207921 |